Приложения към обява за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
"Доставка на дренажен геокомпозит за обект "Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров" и депо за неопасни отпадъци кв. "Суходол""



Приложения към обява за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на двустранно каширан дренажен геокомпозит“


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническата спецификация е изготвена в съответствие с:
1. НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
2. Европейският стандарт EN 13492-2013 със статут на БДС EN 13492-2013, относно производството на геосинтетични прегради и геосинтетични дренажни композити.  

3. Дренажният геокомпозит да е двустранно каширан с геотекстил и произведен след 30.06.2015 г.


	ПАРАМЕТРИ
	ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИИ
МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ
	СТОЙНОСТ/
толеранс

	Якост на опън MD kN/m
	EN ISO 10319
	16

	
	
	

	Якост на опън CMD kN/m
	EN ISO 10319
	16

	Устойчивост на статично пробиване Fp  kN/m
	EN ISO 12236
	1.5


	
	
	

	Устойчивост на динамично перфориране Dc mm
	EN ISO 13433
	32/
+8

	
	
	

	Водопропускливост (Vlh50) mm/s
	EN ISO 11058
	100


	
	
	

	Капацитет на водопреминаване в равнината qp  m3/(s.m)
Изпитване при повърхности „мека/твърда”
	EN ISO 12958
	2.5•10-3 m3/(s.m)
-0.3•10-3 m3/(s.m)

	
	
	

	Размер на отвора О90
	EN ISO 12956
	90µm
+/- 27µm

	
	
	



КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни показатели (ДЕП) издадена от фирмата производител с печат, име и подпис на оторизираното лице, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011. 
2. ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни характеристики (ДЕХ) на строителния продукт от фирмата производител, в това число с посочени липсващите в предходната декларация (ДЕП) параметри заложени в настоящата техническа спецификация. 
3. Производителят трябва да представи сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001:2008. 
4. Производителят се задължава да се ресертифицира в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015 до 30 септември 2018 г. или да уведоми възложителя до 13.12.2017 г. за отказ от сертифициране. 
5. ДОСТАВЧИКЪТ (вносител,дистрибутор) представя преведени на български език ДЕП и ДЕХ. 
6. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че производителят е извършил проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели на материала и е съставил ДЕП, както и че е изготвил техническа документация на строителния продукт. 
7. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че доставеният от него строителен продукт е с нанесена „СЕ“ маркировка. 
8. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира надеждността и стабилността на декларираните експлоатационни показатели, като при поискване от Столична Община, предоставя цялата информация и документация за строителния продукт, необходима за доказване на съответствие на строителния продукт с ДЕП и ДЕХ.

[bookmark: _GoBack]
3

